## Slide 1: ANGLE DE CONTACT
1
Angle de contact
Alexandre Ceppi – Adrien Rodde
Licence professionnelle Polymer Engineering – 2015-2016
Notes: 1

## Slide 2: Mise en garde
Cette présentation à été réalisée dans le cadre de notre formation en licence professionnelle plasturgie ; elle résulte de la synthèse des sources (Cf. fin de présentation) que nous avons pu trouver, et nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs techniques.
Vous devrez être critique quand à l’utilisation de ce support, et nous vous invitons à vous référer directement aux sources citées.
•Si ... - vous rencontrez un problème de navigation (type error 404), - vous tombez sur une faute ... de frappe, - vous pensez que des choses manques ou sont en trop, - vous pensez que nous ne respectons pas vos droits d'auteur, en d'autres termes si vous pensez que ce site doit être modifié. Merci de nous contacter pour nous suggérer vos modifications, nous corrigerons ...
Ceppi Alexandre - Rodde Adrien
2
Angle de contact
Notes: 2

## Slide 3: Plan
Principe
Tension superficielle
Données extraites
Mode opératoire
Energie de surface
Exemples d’appareils
Interrelation
Lexique
Sources
Ceppi Alexandre – Rodde Adrien
3
Angle de contact
Notes: 3

## Slide 4: PRINCIPE
Lorsqu’une goutte de liquide est déposée sur une surface solide plane, l'angle entre la tangente à la goutte au point de contact et la surface solide est appelé angle de contact (q). Il rend compte de l'aptitude d'un liquide à s'étaler sur une surface et dépend des interactions entre le liquide et le solide.
Ceppi Alexandre – Rodde Adrien
4
Angle de contact
Notes: 4

## Slide 5: TENSION SUPERFICIELLE
Ceppi Alexandre – Rodde Adrien
5
La tension superficielle ou énergie de surface est la tension qui existe à la surface de séparation de deux milieux.
Cette tension, due au fait que les molécules, à la limite de séparation ne sont pas soumises aux mêmes forces de Van der Waals de la part de toutes leurs voisines. la résultante des forces s'exerçant sur une molécule de la surface est dirigée vers l'extérieur d'un liquide.
Cet effet permet par exemple aux insectes de marcher sur l'eau, à la rosée de ne pas s'étaler sur les pétales de fleurs, et explique la capillarité. La tension superficielle explique aussi la formation des bulles de savon.
Angle de contact
Notes: 5

## Slide 6: DONNEES EXTRAITES
IL existe deux mesures d’angle de contact :
  Angle de contact dynamique :
  mesure utilisée sur des matériaux absorbants, où le liquide pénètre le substrat et l’angle de contact varie en fonction du temps.
  Angle de contact statique :
  mesure utilisée lorsque la goutte de liquide est placée sur une surface solide non absorbante et trouve un équilibre.
  mesure de l’angle de contact à une cadence de 15 images par seconde.
Ceppi Alexandre – Rodde Adrien
6
Angle de contact
Notes: 6

## Slide 7: DONNEES EXTRAITES
Si l’eau est utilisée comme liquide on peut déterminer le caractère hydrophobe (faible énergie de surface) ou hydrophile (grande énergie de surface) de la surface de l’échantillon.
Calcul de l’énergie de surface
Equation d'Young :
SL La tension interfaciale solide-liquide
SV (S) La tension interfaciale solide-vapeur
LV (L) La tension interfaciale liquide-vapeur
Equation pouvant être résolue par différents modèles :
Modèle de Neumann
Modèle de Owens et Wendt
Modèle de Good Van Oss
Ceppi Alexandre – Rodde Adrien
7
Angle de contact
Notes: 7

## Slide 8: Loi de Young-Dupré
La loi de Young-Dupré donne l'expression de l'angle de contact statique d'une goutte liquide déposée sur un substrat solide, en équilibre avec une phase vapeur:
Avec: γSV, γSL et γLV désignent respectivement la tension superficielle des interfaces
solide/vapeur, solide/liquide et liquide/vapeur.
Mouillage partiel ou total :
Lorsque, l'angle de contact est défini par la relation de Young-Dupré.
Cela correspond à une situation de mouillage partiel.
Le cas correspond à une situation de mouillage total où le substrat solide se couvre d'un
film de liquide qui s'étend sur toute la surface solide disponible. L'interface solide/vapeur a alors disparu.
Enfin le cas est symétrique du précédent: le solide se couvre d'un film de vapeur et
l'interface solide/liquide disparaît. À la limite où γSV − γSL = − γLV, on a une situation de mouillage nul.
Ceppi Alexandre – Rodde Adrien
8
Angle de contact
Notes: 8

## Slide 9: Mode Opératoire
En pratique, une goutte de liquide, en général de l’eau pure, est déposée à l’aide d’une seringue sur la surface de l’échantillon à analyser.
Logiciel (ex : WINGOUTTE) permet de numériser le contour de la goutte par traitement des
images et ainsi de mesurer l’angle de contacte entre le liquide et le solide.
seringue
plateau + échantillon
Ceppi Alexandre – Rodde Adrien
9
caméra
Angle de contact
Notes: 9

## Slide 10: ENERGIE DE SURFACE
En déposant plusieurs gouttes de liquide différents dont les composantes dispersives et polaires sont connues, on peut obtenir l’énergie de surface du solide.
Liquides | gL (mJ/m²) | gLd (mJ/m²) | gL+ (mJ/m²) | gL- (mJ/m²)
Eau | 72,8 | 21,8 | 25,5 | 25,5
Glycérol | 64 | 34 | 3,92 | 57,4
Formamide | 58 | 39 | 2,28 | 39,6
Ethylène Glycol | 48 | 29 | 1,92 | 47
a-Bromonaphtalène | 44,4 | 44,4 | 0 | 0
Diiodométhane | 50,8 | 50,8 | 0 | 0
Cis-décaline | 32,2 | 32,2 | 0 | 0
Valeurs de liquides utilisés dans la mesure de l’énergie de surface
Ceppi Alexandre – Rodde Adrien
10
Angle de contact
Notes: 10

## Slide 11
2
ENERGIE DE SURFACE
Gamma-solide-polaire=pente²
Gamma-solide-dispersif=ordonné à l’origine²
Gamma-solide= GammaSP + gammaSD
11
Angle de contact

## Slide 12: L‘EFFET DU LOTUS
L'effet du lotus est basé sur la rugosité extérieure provoquée par différentes microstructures ainsi que ses propriétés hydrophobes.
Goutellette de rosé
Sur une feuille de lotus.
Ceppi Alexandre – Rodde Adrien
12
Angle de contact
Notes: 12

## Slide 13: DONNEES EXTRAITES
Cet essai permet donc de déterminer :
  La tension de surface du solide
  L’énergie de surface du solide
  Le caractère hydrophobe ou hydrophile de la surface
  La « rugosité » de la surface qualitativement
  La propreté de la surface
Ceppi Alexandre – Rodde Adrien
13
Angle de contact
Notes: 13

## Slide 14: EXEMPLES D’APPAREILS
Ceppi Alexandre – Rodde Adrien
14
Angle de contact
Notes: 14

## Slide 15
Energie de surface: Surface energy
Hydrophobe: hydrophobic
Hydrophile: hydrophilic
Angle de contacte: Angle of contact
LEXIQUE
16
Angle de contact

## Slide 16: SOURCES
http://www.chez.com/deuns/sciences/phys_gene/tension_superf.html#note2
Principe et définition, Données extraites
http://www.sgm.univ-savoie.fr/LP/Caraterisations-matériaux.html
Présentation de DECIMA & JIMENEZ (2003/2004)
Présentation de BEDEJUS.Brice--FOUILLET.Adrien (2005/2006)
Présentation de CHARROIN Julien - SENG Kes Albert (2013-2014)
TP de Caractérisation, Université de Chambéry avec F. Dubelley (2015/2016)
Ceppi Alexandre – Rodde Adrien
17
Angle de contact
Notes: 16