## Slide 1
K.GRABIT L.GALLIEN
LP Plasturgie
2015/2016

## Slide 2
• Cette présentation à été réalisée dans le cadre de notre formation en licence professionnelle plasturgie; elle résulte de la synthèse des sources (Cf.fin de présentation) que nous avons pu trouver, et nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs techniques.
• Vous devrez être critique quand à l’utilisation de ce support, et nous vous invitons à vous référer directement aux sources citées.
•Si ...
-vous rencontrez un problème de navigation (type error404),
-vous tombez sur une faute ... de frappe,-vous pensez que des choses manques ou sont en trop,
-vous pensez que nous ne respectons pas vos droits d'auteur,
en d'autres termes si vous pensez que ce site doit être modifié. Merci de nous contacter pour nous suggérer vos modifications, nous corrigerons ...
2
Kit de densité
K.GRABIT L.GALLIEN

## Slide 3: Sommaire
Principe
Pesée hydrostatique
Données extraites
Pycnométrie
Données extraites
Colonne à gradient
Interrelations
Lexique
Sources
3
Kit de densité
K.GRABIT L.GALLIEN

## Slide 4: Principe
Le kit de densité est une méthode de caractérisation permettant de
déterminer la densité d’un polymère par la méthode de la poussée
d’Archimède.
La densité n’a pas unité, c’est un ratio compris généralement pour les
polymères entre 0.9 à 1.4.
4
Kit de densité
K.GRABIT L.GALLIEN

## Slide 5
Le liquide de référence doit avoir une densité inférieure à celle du matériaux à tester.
Etapes :
Pesée de l’échantillon dans l’air m air
Pesée de l’échantillon dans l’eau meau
Pesée hydrostatique
5
Kit de densité
K.GRABIT L.GALLIEN

## Slide 6: Données Extraites
ρ= masse volumique
MA= masse du solide dans l‘air
MB= masse du solide immergé
ρ0= masse volumique du liquide de référence
Calcul de la densité ρ d’un PC
Masse du solide dans l’air = 0.0242 g
Masse du solide immergé = 0.0077 g
Densité du liquide (Ethanol) = 0.789 g/cm3 à 23°C
Densité du PC : 1.16 g/cm3
6
Kit de densité
K.GRABIT L.GALLIEN

## Slide 7
Méthode : pycnométrie
La densité est mesuré avec un pycnomètre.
Etapes :
Pesée à vide
Pesée avec liquide
Pesée échantillon
Pesée avec liquide+échantillon
7
Kit de densité
K.GRABIT L.GALLIEN
Notes: ‹N°›

## Slide 8: Données Extraites
La masse m du solide est : m = msec- mliq
Le volume : V=(mliq+(m-méch)) / ρliq
Puis ρ=m/V
8
Kit de densité
K.GRABIT L.GALLIEN

## Slide 9
Méthode : la colonne à gradient
Le principe de la méthode consiste à mélanger des liquides de densités différentes dans une colonne qui va permettre d’obtenir un gradient de densité. Des flotteurs de densités connues sont incorporés à la solution et vont se répartir le long de la colonne.
Il suffit ensuite de placer l’échantillon. Celui-ci se situera entre deux flotteurs et par extrapolation il est possible de déterminer la densité très précisément.
9
Kit de densité
K.GRABIT L.GALLIEN
Notes: ‹N°›

## Slide 10: Fluide utilisés
10
Kit de densité
K.GRABIT L.GALLIEN

## Slide 11
Surface spécifique
Angle de contact
Microscopie optique
Interrelations
11
Kit de densité
K.GRABIT L.GALLIEN
Notes: ‹N°›

## Slide 12: Lexique
Density: masse volumique
Liquid of immersion: liquide d’immersion
Pycnometer : Pycnomètre
12
Kit de densité
K.GRABIT L.GALLIEN

## Slide 13: Sources
Cours de caractérisation SGM
TP Licence pro
Présentation Meissonier, Chavanon
Ouvrage AMETEK Davenport Colonne de densité
13
Kit de densité
K.GRABIT L.GALLIEN